GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.00

CHODNIKI

Warszawa 1998

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzj¹ Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê sporz¹dzenia szczegó³owej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Miñska 65, tel. (22) 331-79-45, 871-87-90, fax (22) 331-79-46

Konsultacje:

Wydzia³ Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treœæ ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzieñ 30 kwietnia 1998 r.

Przy sporz¹dzaniu szczegó³owej specyfikacji technicznej nale¿y ewentualnie uaktualniæ przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS SPECYFIKACJI

D-08.02.00

CHODNIKI

D-08.02.01    CHODNIK Z P£YT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH	3

D-08.02.02    CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 	15

D-08.02.03    CHODNIK Z P£YT KAMIENNYCH 	25

D-08.02.04    CHODNIK Z KLINKIERU 	35

D-08.02.05    CHODNIK Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ	45

D-08.02.06    CHODNIK Z ASFALTU LANEGO	53

D-08.02.07    CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ 	59

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.01

CHODNIK   Z   P£YT

CHODNIKOWYCH   BETONOWYCH

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.01

CHODNIK Z P£YT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z p³yt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika:

z p³yt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,

z p³yt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. P³yty chodnikowe betonowe - prefabrykowane p³yty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. P³yty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje

W zale¿noœci od wymiarów i kszta³tu, rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje p³yt chodnikowych betonowych:

A - p³yta normalna kwadratowa,

B - p³yta po³ówkowa,

C - p³yta infu³a,

D - p³yta naro¿nikowa œciêta,

E - p³yta naro¿nikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zale¿noœci od technologii produkcji p³yty rozró¿nia siê odmiany:

p³yta jednowarstwowa  - 1,

p³yta dwuwarstwowa    - 2.

2.2.3. Gatunki

W zale¿noœci od dopuszczalnych wielkoœci i liczby uszkodzeñ oraz odchy³ek wymiarowych rozró¿nia siê gatunki p³yt:

- gatunek I	- G1,

- gatunek II	- G2.

P³yty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyk³ad oznaczenia p³yty chodnikowej normalnej po³ówkowej (B) jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:

P³yta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta p³yta na stronie nie nara¿onej na œcieranie powinna mieæ podany w sposób trwa³y: znak wytwórni, symbole elementu, datê produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. P³yty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Kszta³t i wymiary

Kszta³t p³yt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary p³yt podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Rodzaje p³yt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary p³yt chodnikowych betonowych

| Rodzaj | Wymiary p³yt, cm | Gruboœæ |
| --- | --- | --- |
| p³yty | a | b | c | d | p³yty h, cm |
| A |

35

| 50 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |

min 5

B

35

50

17,5

| 25 | - | - |
| --- | --- | --- |

| max 7 |
| --- |
| C | 35 | - | 49,7 | 25 |
|  | D | - | - | 49,7 | 25 |
|  | E | - | - | - | 25 |

Dopuszczalne odchy³ki wymiarów p³yt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy³ki wymiarów p³yt chodnikowych betonowych

| Rodzaje | Dopuszczalne odchy³ki, mm |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek I | Gatunek II |
| a, b, c, d, h | ( 2 | ( 3 |

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawêdzi p³yt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

| Rodzaj wad i uszkodzeñ | Dopuszczalna wielkoœæ wad i uszkodzeñ |
| --- | --- |
| p³yt chodnikowych betonowych | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklês³oœæ lub wypuk³oœæ powierzchni i krawêdzi, mm | 2 | 3 |

Szczerby i uszkodzenia

| krawêdzi i naro¿y | ograniczaj¹cych powierzchnie górne (œcieralne), mm | niedopuszczalne |
| --- | --- | --- |

ograniczaj¹cych pozosta³e

| powierzchnie: |
| --- |
|  | - liczba max | 2 | 2 |
|  | - d³ugoœæ, mm, max | 20 | 40 |
|  | - g³êbokoœæ, mm, max | 6 | 10 |

2.3.3. Sk³adowanie

P³yty chodnikowe betonowe powinny byæ sk³adowane rêbem, p³aszczyznami górnymi ku sobie, na pod³o¿u wyrównanym i odwodnionym. P³yty powinny byæ posegregowane wed³ug rodzajów, odmian i gatunków. P³yty nale¿y ustawiaæ na podk³adkach drewnianych oraz zabezpieczaæ krawêdzie przed uszkodzeniem przek³adkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sk³adniki

2.3.4.1. Beton do produkcji p³yt chodnikowych

Do produkcji p³yt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nale¿y stosowaæ beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku p³yt dwuwarstwowych, górna (œcieralna) warstwa p³yt powinna byæ wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji p³yt chodnikowych betonowych nale¿y stosowaæ cement portlandzki  klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5” wg PN-B-19701 [4].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3.  Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materia³y na podsypkê i do zapraw

Cement na podsypkê i do zaprawy powinien byæ cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkê powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodników

Roboty wykonuje siê rêcznie przy zastosowaniu sprzêtu pomocniczego:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport p³yt chodnikowych

P³yty chodnikowe betonowe mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu po osi¹gniêciu przez beton wytrzyma³oœci minimum 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej.

P³yty powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawaæ poza œciany œrodka transportu wiêcej ni¿ 1/3 wysokoœci tej p³yty.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów, stosowanych do wykonania chodnika z p³yt chodnikowych betonowych, podano w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia koryta nie mo¿e byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruboœæ podsypki po zagêszczeniu powinna zawieraæ siê w granicach od 3 do              5 cm. Podsypka powinna byæ zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca

Je¿eli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa ods¹czaj¹ca pod chodnikiem, to jej wykonanie powinno byæ zgodne z warunkami okreœlonymi  w OST             D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”.

5.5. Uk³adanie chodnika z p³yt chodnikowych betonowych

P³yty przy krawê¿nikach nale¿y uk³adaæ w taki sposób, aby ich górna krawêdŸ znajdowa³a siê powy¿ej górnej krawêdzi krawê¿nika.

Przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p³yty odpowiednio dociête nale¿y uk³adaæ w jednym poziomie, reguluj¹c wysokoœæ urz¹dzeñ naziemnych do poziomu chodnika.

P³yty chodnikowe uk³adane przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nale¿y zalaæ zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

P³yty nale¿y uk³adaæ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

P³yty na ³ukach o promieniu ponad 30 m nale¿y tak uk³adaæ, aby spoiny rozszerza³y siê wachlarzowo. P³yty mog¹ byæ przycinane.

P³yty na ³ukach o promieniu do 30 m powinny byæ uk³adane w odcinkach prostych, ³¹cz¹cych siê przy u¿yciu trójk¹tów lub trapezów wykonanych z p³yt odpowiednio docinanych. Wielkoœæ trójk¹tów dostosowaæ nale¿y do szerokoœci chodnika i promienia ³uku.

5.6. Spoiny

Szerokoœæ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaæ 0,8 cm. Szerokoœæ spoin na ³ukach nie powinna byæ wiêksza ni¿ 3 cm.

Spoiny pomiêdzy p³ytami po oczyszczeniu powinny byæ zamulone piaskiem na pe³n¹ gruboœæ p³yty lub wype³nione zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

5.7. Pielêgnacja chodnika

Chodnik, którego spoiny wype³nione s¹ zapraw¹ cementow¹, nale¿y pokryæ warstw¹ piasku gruboœci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nale¿y zwil¿yæ wod¹ i utrzymywaæ w stanie wilgotnym w ci¹gu 10 dni.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji.

6.2.1. Badania p³yt chodnikowych

Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego nale¿y przeprowadziæ na podstawie oglêdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeñ wystêpuj¹cych na powierzchniach i krawêdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary d³ugoœci i g³êbokoœci uszkodzeñ nale¿y wykonaæ za pomoc¹ przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok³adnoœci¹ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie kszta³tu i wymiarów elementów nale¿y przeprowadziæ z dok³adnoœci¹ do 1 mm przy u¿yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taœmy, dopuszczalne odchy³ki podano w tablicy 2. Sprawdzenie k¹tów prostych w naro¿ach elementów wykonuje siê przez przy³o¿enie k¹townika do badanego naro¿a i zmierzenia odchy³ek z dok³adnoœci¹ do 1 mm.

Pozosta³e badania p³yt chodnikowych nale¿y wykonaæ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozosta³ych materia³ów

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych do wykonania chodnika z p³yt betonowych  powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod³o¿a

Sprawdzenie pod³o¿a polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta:

o szerokoœci do 3 m: ( 1 cm,

o szerokoœci powy¿ej 3 m: ( 2 cm,

szerokoœci koryta: ( 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w gruboœci podsypki nie mog¹ przekraczaæ             ( 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnoœci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaæ nale¿y w nastêpuj¹cy sposób: na ka¿de 200 m2 chodnika z p³yt betonowych nale¿y zdj¹æ 2 p³yty w dowolnym miejscu i zmierzyæ gruboœæ podsypki oraz sprawdziæ uk³ad p³yt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Sprawdzenie równoœci przeprowadzaæ nale¿y ³at¹ co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ nie powinien przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Sprawdzenie profilu pod³u¿nego przeprowadzaæ nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaæ nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz¹ ( 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie równoleg³oœci spoin

Sprawdzenie równoleg³oœci spoin nale¿y przeprowadzaæ za pomoc¹ dwóch sznurów napiêtych wzd³u¿ spoin i przymiaru z podzia³k¹ milimetrow¹. Dopuszczalne odchylenie wynosi ( 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokoœci i wype³nienia spoin

Sprawdzenie szerokoœci spoin nale¿y przeprowadzaæ przez usuniêcie spoin na d³ugoœci oko³o 10 cm w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoœci oraz wype³nienia.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p³yt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z p³yt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

rozœcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

u³o¿enie p³yt,

wype³nienie spoin piaskiem lub zapraw¹ cementow¹,

pielêgnacjê przez posypywanie piaskiem i polewanie wod¹,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06712 |

Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego

| 3. | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
| --- | --- | --- |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 5. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 6. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 7. | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
| 8. | BN-80/6775-03/03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. P³yty chodnikowe. |
| 9. | BN-64/8845-01 | Chodniki z p³yt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.02

CHODNIK   Z   BRUKOWEJ

KOSTKI   BETONOWEJ

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTÊP	17

2. MATERIA£Y	17

3. SPRZÊT	19

4. TRANSPORT	20

5. WYKONANIE ROBÓT	20

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	21

7. OBMIAR ROBÓT	22

8. ODBIÓR ROBÓT	23

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	23

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	23

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta³tka wytwarzana z betonu metod¹ wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta³tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po³¹czonych ze sob¹ trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion¹ jednostkê.

2.2.2.  Wygl¹d zewnêtrzny

Struktura wyrobu powinna byæ zwarta, bez rys, pêkniêæ, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna byæ równa i szorstka, a krawêdzie kostek równe i proste, wklêœniêcia nie powinny przekraczaæ 2 mm dla kostek o gruboœci ( 80 mm.

2.2.3. Kszta³t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje siê betonow¹ kostkê brukow¹ o gruboœci 60 mm. Kostki o takiej gruboœci s¹ produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz¹:

na d³ugoœci		( 3 mm,

na szerokoœci		( 3 mm,

na gruboœci		( 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br¹zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieæ cechy fizykomechaniczne okreœlone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartoœæ |
| --- | --- | --- |
| 1 |

Wytrzyma³oœæ na œciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) œrednia z szeœciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

60

| 50 |
| --- |
| 2 | Nasi¹kliwoœæ wod¹ wg PN-B-06250 [2], %, nie wiêcej ni¿ | 5 |
| 3 |

Odpornoœæ na zamra¿anie, po 50 cyklach zamra¿ania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pêkniêcia próbki

b) strata masy, %, nie wiêcej ni¿

c) obni¿enie wytrzyma³oœci na œciskanie w stosunku do wytrzyma³oœci

próbek nie zamra¿anych, %, nie wiêcej ni¿

brak

5

| 20 |
| --- |
| 4 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiêcej ni¿ | 4 |

2.3. Materia³y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nale¿y stosowaæ cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie ni¿szej ni¿ „32,5”. Zaleca siê stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.  Kruszywo do betonu

Nale¿y stosowaæ kruszywa mineralne  odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byæ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy za³o¿onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siê dodatki w postaci plastyfikatorów               i barwników, zgodnie z recept¹ laboratoryjn¹.

Plastyfikatory zapewniaj¹ gotowym wyrobom wiêksz¹ wytrzyma³oœæ, mniejsz¹ nasi¹kliwoœæ i wiêksz¹ odpornoœæ na niskie temperatury i dzia³anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniæ kostce trwa³e wybarwienie. Powinny to byæ barwniki nieorganiczne.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ma³e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje siê rêcznie.

Jeœli powierzchnie s¹ du¿e, a kostki brukowe maj¹ jednolity kszta³t i kolor, mo¿na stosowaæ mechaniczne urz¹dzenia uk³adaj¹ce. Urz¹dzenie sk³ada siê z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s³u¿¹cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u³o¿enia.

Do zagêszczenia nawierzchni stosuje siê wibratory p³ytowe z os³on¹ z tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk³adane s¹ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma³oœci betonu min. 0,7 wytrzyma³oœci projektowanej, kostki przewo¿one s¹ na stanowisko, gdzie specjalne urz¹dzenie pakuje je w foliê i spina taœm¹ stalow¹, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mo¿na równie¿ przewoziæ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia koryta nie powinien byæ mniejszy ni¿ 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

Je¿eli dokumentacja projektowa nie okreœla inaczej, to nawierzchniê chodnika z kostki brukowej mo¿na wykonywaæ bezpoœrednio na pod³o¿u z gruntu piaszczystego o          WP ( 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkê nale¿y stosowaæ piasek odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruboœæ podsypki po zagêszczeniu powinna zawieraæ siê w granicach od 3 do              5 cm. Podsypka powinna byæ zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca

Je¿eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa ods¹czaj¹ca, to jej wykonanie powinno byæ zgodne z warunkami okreœlonymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”.

5.5. Uk³adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ró¿norodnoœæ kszta³tów i kolorów produkowanych kostek, mo¿liwe jest u³o¿enie dowolnego wzoru - wczeœniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In¿yniera.

Kostkê uk³ada siê na podsypce lub pod³o¿u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miêdzy kostkami wynosi³y od 2 do 3 mm. Kostkê nale¿y uk³adaæ ok. 1,5 cm wy¿ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy¿ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagêszczeniu.

Po u³o¿eniu kostki, szczeliny nale¿y wype³niæ piaskiem, a nastêpnie zamieœæ powierzchniê u³o¿onych kostek przy u¿yciu szczotek rêcznych lub mechanicznych i przyst¹piæ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u³o¿onego chodnika z kostek brukowych, stosuje siê wibratory p³ytowe z os³on¹ z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale¿y prowadziæ od krawêdzi powierzchni ubijanej w kierunku œrodka i jednoczeœnie w kierunku poprzecznym kszta³tek.

Do zagêszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u¿ywaæ walca.

Po ubiciu nawierzchni nale¿y uzupe³niæ szczeliny materia³em do wype³nienia i zamieœæ nawierzchniê. Chodnik z wype³nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielêgnacji - mo¿e byæ zaraz oddany do u¿ytkowania.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdziæ, czy producent kostek brukowych posiada aprobatê techniczn¹.

Pozosta³e wymagania okreœlono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie pod³o¿a

Sprawdzenie pod³o¿a polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta:

o szerokoœci do 3 m:	        ( 1 cm,

o szerokoœci powy¿ej 3 m:   ( 2 cm,

szerokoœci koryta: ( 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych polega na stwierdzeniu zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodnoœci wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

pomierzenie szerokoœci spoin,

sprawdzenie prawid³owoœci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawid³owoœci wype³nienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjêty deseñ (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Sprawdzenie równoœci nawierzchni przeprowadzaæ nale¿y ³at¹ co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ 4 m nie powinien przekraczaæ              1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Sprawdzenie profilu pod³u¿nego przeprowadzaæ nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaæ nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz¹ ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

wykonanie podsypki,

u³o¿enie kostki brukowej wraz z zagêszczeniem i wype³nieniem szczelin,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwyk³y |
| 3. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 4. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 5. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 6. | BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŸnika piaskowego. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.03

CHODNIK   Z   P£YT   KAMIENNYCH

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.03

CHODNIK Z P£YT KAMIENNYCH

1. WSTÊP	27

2. MATERIA£Y	27

3. SPRZÊT	30

4. TRANSPORT	30

5. WYKONANIE ROBÓT	30

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	32

7. OBMIAR ROBÓT	33

8. ODBIÓR ROBÓT	33

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	34

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	34

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z p³yt kamiennych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z p³yt kamiennych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. P³yty chodnikowe kamienne - elementy p³ytowe z kamienia naturalnego obciête do okreœlonych wymiarów i kszta³tu oraz maj¹ce odpowiedni¹ fakturê powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. P³yty chodnikowe kamienne

2.2.1. Rodzaje materia³u kamiennego do wytwarzania p³yt

P³yty chodnikowe kamienne mog¹ byæ wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca lub z innych materia³ów kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST.

W zale¿noœci od sposobu obróbki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura p³yt mo¿e byæ: ³upana, pi³owana lub groszkowana.

P³yty powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-86/6747-06 [7].

Cechy fizykomechaniczne p³yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady p³yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne p³yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

| Lp. | Cechy | P³yty kamienne z |
| --- | --- | --- |
| granitu | sjenitu | piaskowca |
| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie nasycenia wod¹, MPa, nie mniej ni¿ | 100 | 100 | 51 |
| 2 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie po badaniu mrozoodpornoœci, MPa, nie mniej ni¿ | 80 | 80 | 45 |
| 3 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wod¹, cm, nie wiêcej ni¿ | 0,75 | 0,75 | 1,0 |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie, w cyklach, nie wiêcej ni¿ | 25 | 25 | 25 |

| 6 | Odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie atmosfery przemys³owej w œrodowisku o zawartoœci SO2, w mg/m3 |
| --- | --- |

od 10 do 200

od 0,5

do 10

Tablica 2. Dopuszczalne wady p³yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]

| Lp. | Nazwa wady | Faktura p³yty |
| --- | --- | --- |
| ³upana | pi³owana | groszkowana |
| 1 | Skrzywienie wichrowatoœæ powierzchni licowej, mm | 3 | 1,5 | 2 |
| 2 | Odchy³ki k¹towe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m | ( 3 | ( 2 | ( 2 |
| 3 | Dopuszczalne zmiany materia³owe wg BN-84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunków bloków z p³yt surowych |

III

III

| III |
| --- |
| 4 | Wystêpowanie rdzawych plam | dopuszcza siê na powierzchni do 20% powierzchni p³yty |
| 5 |

Szczerby na krawêdziach ograniczaj¹cych powierzchniê licow¹

liczba na ka¿de 100 cm d³ugoœci krawêdzi p³yty z:

a) granitu i sjenitu

b) piaskowca

d³ugoœæ, mm, dla p³yty z:

a) granitu i sjenitu

b) piaskowca

g³êbokoœæ, mm, dla p³yty z:

a) granitu i sjenitu

b) piaskowca

4

5

6

8

3

4

2.2.2. Sk³adowanie p³yt

P³yty kamienne powinny byæ sk³adowane na pod³o¿u wyrównanym i odwodnionym. P³yty powinny byæ posegregowane wed³ug rodzajów, odmian, typów i wymiarów. P³yty prostok¹tne powinny byæ ustawione na jednym z d³u¿szych boków, powierzchniami obrobionymi do siebie. P³yty nale¿y ustawiaæ na podk³adkach drewnianych i zabezpieczyæ krawêdzie przed uszkodzeniem przek³adkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsypkê i do wype³nienia spoin powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byæ cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5.  Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania  chodnika z p³yt kamiennych powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytwarzania zapraw,

wibratorów p³ytowych, ubijaków rêcznych lub mechanicznych,

drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport p³yt chodnikowych kamiennych

P³yty mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportowymi.

P³yty powinny byæ zabezpieczone przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Transport pozosta³ych materia³ów, stosowanych do wykonania chodników z p³yt kamiennych, podano w OST D-08.01.01 „Krawê¿niki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia koryta nie mo¿e byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka mo¿e byæ wykonana ze œrednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku zmieszanego z cementem w proporcji i o gruboœci okreœlonej w dokumentacji projektowej lub SST.

Podsypka powinna byæ zwil¿ona wod¹, zagêszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca

Warunki wykonania warstwy ods¹czaj¹cej podano w OST D-08.02.01 „Chodnik z p³yt betonowych chodnikowych”.

5.5. Uk³adanie chodnika z p³yt kamiennych

P³yty nale¿y uk³adaæ zgodnie ze wzorem podanym  w dokumentacji projektowej, SST lub okreœlonym przez In¿yniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno byæ wiêksze od   1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez In¿yniera, do 3%.

P³yty przy krawê¿nikach ustawionych wzd³u¿ jezdni nale¿y uk³adaæ w taki sposób, aby ich górna krawêdŸ znajdowa³a siê do 2 cm powy¿ej górnej krawêdzi krawê¿nika.

Obrze¿e mo¿e wystawaæ ponad poziom chodnika na wysokoœæ od 2 do 5 cm, znajdowaæ siê na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm ni¿ej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

P³yty na ³ukach o promieniu do 30 m powinny byæ uk³adane w odcinkach prostych, ³¹cz¹cych siê przy u¿yciu trójk¹tów lub trapezów wykonanych z p³yt odpowiednio dociêtych.

P³yty na ³ukach o promieniu ponad 30 m nale¿y tak uk³adaæ, aby spoiny rozszerza³y siê wachlarzowo. P³yty mog¹ te¿  byæ przycinane.

Przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p³yty odpowiednio dociête nale¿y uk³adaæ w jednym poziomie, reguluj¹c wysokoœæ urz¹dzeñ naziemnych do poziomu chodnika.

P³yty chodnikowe przy urz¹dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nale¿y zalaæ zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

5.6. Spoiny

Szerokoœæ spoin powinna wynosiæ:

na odcinkach prostych do 0,8 cm,

na ³ukach do 3 cm.

Spoiny pomiêdzy p³ytami, po ich oczyszczeniu,  powinny byæ zamulone piaskiem na pe³n¹ gruboœæ p³yty lub wype³nione zapraw¹ cementowo-piaskow¹.

5.7. Pielêgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wype³nionych piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku bezpoœrednio po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wype³nionych zapraw¹ cementowo-piaskow¹, po jego wykonaniu,  nale¿y pokryæ warstw¹ wilgotnego piasku o gruboœci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaæ go w stanie wilgotnym w ci¹gu 10 dni.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiæ In¿ynierowi  do akceptacji wyniki badañ materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika z p³yt kamiennych:

zaœwiadczenie producenta p³yt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech zewnêtrznych p³yt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

przeprowadzone przez Wykonawcê sprawdzenie cech zewnêtrznych przy ka¿dorazowym odbiorze dostarczonej partii p³yt: kszta³tu, wymiarów, wygl¹du zewnêtrznego, wad i uszkodzeñ p³yt wg punktu 2.2,

badania w³aœciwoœci piasku, cementu i wody okreœlone w normach podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y wykonywaæ nastêpuj¹ce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta

- o szerokoœci do 3 m:		( 1 cm,

- o szerokoœci powy¿ej 3 m:	( 2 cm,

szerokoœci koryta:			( 5 cm,

sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych                   i pod³u¿nych i porównaniu z dokumentacj¹ projektow¹ i punktem 5.3,

sprawdzenie warstwy ods¹czaj¹cej, jeœli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagañ zawartych w OST D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”,

sprawdzenie u³o¿enia p³yt wg wymagañ punktu 5.5, zdejmuj¹c na ka¿de 200 m2 chodnika 2 p³yty w dowolnym miejscu, sprawdzaj¹c uk³ad p³yt i mierz¹c gruboœæ podsypki; dopuszczalne odchylenia w gruboœci podsypki nie mog¹ przekraczaæ ( 1 cm,

sprawdzenie prawid³owoœci wype³nienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wyd³ubanie na d³ugoœci 10 m, w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoœci oraz wype³nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Równoœæ nawierzchni sprawdza siê co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ 4 m nie powinien przekraczaæ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Profil pod³u¿ny chodnika sprawdza siê za pomoc¹ niwelacji, nie rzadziej ni¿ co 100 m i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza siê za pomoc¹  szablonu z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjêtego profilu mog¹ wynosiæ ( 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie równoleg³oœci spoin

Równoleg³oœæ spoin sprawdza siê za pomoc¹ dwóch sznurów napiêtych wzd³u¿ spoin i przymiaru z podzia³k¹ milimetrow¹. Dopuszczalne odchylenie wynosi  ( 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p³yt kamiennych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z p³yt kamiennych  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozœcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

u³o¿enie chodnika z p³yt kamiennych,

wype³nienie spoin piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

pielêgnacjê chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wod¹,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 3. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 4. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 5. | BN-84/6716-03 | Materia³y kamienne. Bloki, formaki i p³yty surowe |
| 6. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 7. | BN-86/6747-06 | Elementy p³ytowe z kamienia naturalnego. P³yty posadzkowe zewnêtrzne i wewnêtrzne |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.04

CHODNIK   Z   KLINKIERU

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.04

CHODNIK Z KLINKIERU

1. WSTÊP	37

2. MATERIA£Y	37

3. SPRZÊT	39

4. TRANSPORT	40

5. WYKONANIE ROBÓT	40

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	41

7. OBMIAR ROBÓT	43

8. ODBIÓR ROBÓT	43

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	43

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	44

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z klinkieru.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z klinkieru drogowego.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Klinkier drogowy - prostopad³oœcienna kszta³tka ceramiczna o czerepie spieczonym.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Klinkier

Klinkier stosowany do wykonania chodnika powinien spe³niaæ wymagania normy BN-77/6741-02 [7].

W zale¿noœci od gruboœci rozró¿nia siê dwa typy klinkieru:

typ A - o gruboœci 80 mm,

typ B - o gruboœci 65 mm.

W zale¿noœci od wytrzyma³oœci na œciskanie Ro rozró¿nia siê trzy klasy klinkieru: I, II, III.

W zale¿noœci od cech zewnêtrznych rozró¿nia siê trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi¹ inaczej, to do wykonania chodnika mo¿na stosowaæ klinkier typu A, klasy II i III, uk³adany na p³ask.

2.2.1. Kszta³t i wymiary klinkieru

Klinkier powinien mieæ kszta³t prostopad³oœcianu o p³askich powierzchniach, prostych i ostrych krawêdziach.

Wymiary i dopuszczalne odchy³ki wymiarowe klinkieru s¹ podane w tablicy 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkieru s¹ podane w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszczalne odchy³ki wymiarowe

| Typ |
| --- |
| Dopuszczalne odchy³ki wymiarowe w mm |
| klinkieru | Wymiary w mm | Gatunek |
| 1 | 2 | 3 |
| A i B | d³ugoœæ | 220 | ( 5 | ( 6 | ( 7 |
|  | szerokoœæ | 100 | ( 3 | ( 4 | ( 5 |

A

| B | gruboœæ |
| --- | --- |

80

| 65 | ( 2 | ( 3 | ( 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkieru

| Nazwa wady lub uszkodzenia | Najwiêksza dopuszczalna wielkoœæ wad i uszkodzeñ oraz ich liczba w jednej sztuce klinkieru |
| --- | --- |
|  | Gatunek |
|  | 1 | 2 | 3 |
| a) skrzywienie powierzchni i krawêdzi od p³aszczyzny, mm | 5 | 8 | 12 |
| b) szczerby i uszkodzenia | d³ugoœæ, mm | 10 | 15 | 35 |
| krawêdzi i naro¿y | g³êbokoœæ, mm | 8 | 10 | 15 |
|  | liczba | 1 | 2 | 3 |
| c) rysy i pêkniêcia powierzchniowe | d³ugoœæ, mm | 8 | 10 | 25 |
|  | liczba | 1 | 2 | 3 |
| d) odpryski o powierzchni nie wiêkszej | g³êbokoœæ, mm | 5 | 8 | 10 |
| ni¿ 2 cm2 | liczba | 2 | 3 | 4 |

2.2.2. W³asnoœci fizyczne klinkieru

W³asnoœci fizyczne klinkieru s¹ podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane w³asnoœci fizyczne klinkieru

| W³asnoœæ | Klasa klinkieru |
| --- | --- |
|  | I | II | III |

a) wytrzyma³oœæ na œciskanie Ro powinna byæ

| nie mniejsza ni¿, MPa | 63,74 | 49,03 | 32,36 |
| --- | --- | --- | --- |

b) œcieralnoœæ na tarczy Boehmego powinna byæ

| nie wiêksza ni¿, cm | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |

c) odpornoœæ na uderzenie mierzona iloœci¹

energii, przy której nastêpuje pêkniêcie, J, co

najmniej

29,42

19,61

14,71

d) nasi¹kliwoœæ badana metod¹ gotowania

| powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿, % | 6 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |

e) odpornoœæ na dzia³anie mrozu po 25 cyklach

| zamra¿ania i odmra¿ania | brak uszkodzeñ po badaniu |
| --- | --- |

2.3. Piasek

Piasek na podsypkê i do wype³nienia spoin powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [2].

Do zamulania spoin piaskiem zaleca siê stosowanie piasku zawieraj¹cego 5% gliny.

Do zaprawy cementowo-piaskowej nale¿y stosowaæ piasek wg PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wype³nienia spoin  powinien byæ cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5.  Woda

Woda powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to byæ woda „odmiany 1”.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania  chodnika z klinkieru powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

walców typu lekkiego do wa³owania nawierzchni klinkierowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Do przewo¿enia klinkieru mo¿e byæ stosowany transport samochodowy lub kolejowy. W czasie transportu klinkier powinien byæ zabezpieczony przed przemieszczeniem siê i uszkodzeniami. Warunki przechowywania i transportu klinkieru powinny odpowiadaæ wymaganiom BN-77/6741-02 [7].

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Transport kruszywa mo¿e odbywaæ siê dowolnymi œrodkami w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto pod chodnik powinno byæ wykonane o wymiarach zgodnych z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w zgodnoœci z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”. WskaŸnik zagêszczenia pod³o¿a w korycie  nie powinien byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce rodzaje podsypki:

podsypkê piaskow¹,

podsypkê cementowo-piaskow¹.

Podsypka piaskowa powinna byæ zagêszczona w stanie wilgotnoœci optymalnej i wyprofilowana. Gruboœæ podsypki po zagêszczeniu powinna zawieraæ siê w granicach od         3 do 5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna byæ zagêszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspó³czynniku wodno-cementowym od 0,25  do 0,35.

5.4. Uk³adanie chodnika z klinkieru

Jeœli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to chodnik mo¿e byæ uk³adany klinkierem na p³ask, rzêdami prostopad³ymi do osi chodnika, na uprzednio przygotowanej i zagêszczonej podsypce. Szerokoœæ spoin powinna wynosiæ od 2 do 7 mm. U³o¿ony chodnik powinien byæ dok³adnie wa³owany w kierunku pod³u¿nym. Warunki uk³adania klinkieru powinny byæ zgodne z PN-S-96019 [5].

5.5. Wype³nienie spoin

Rodzaj wype³nienia spoin powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Wype³nienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nale¿y stosowaæ przy uk³adaniu klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Przed wype³nieniem spoin zapraw¹ nale¿y nawierzchniê zwil¿yæ wod¹ z dodatkiem 1% cementu.

G³êbokoœæ wype³nienia spoin nie powinna byæ mniejsza ni¿ 4 cm.

5.6. Pielêgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wype³nionych piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku bezpoœrednio po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wype³nionych zapraw¹ cementowo-piaskow¹, po jego wykonaniu,  nale¿y pokryæ warstw¹ wilgotnego piasku o gruboœci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaæ go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika z klinkieru i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi do akceptacji.

Badania klinkieru polegaj¹ na:

sprawdzeniu zgodnoœci cech zewnêtrznych z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2,

wykonaniu lub przedstawieniu badañ laboratoryjnych w³asnoœci fizycznych podanych w tablicy 3.

Zakres i czêstotliwoœæ badañ laboratoryjnych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i czêstotliwoœæ badañ

| Przedmiot badania | Czêstotliwoœæ badañ, co najmniej |
| --- | --- |
| Wytrzyma³oœæ na œciskanie i odpornoœæ na uderzenia oraz nasi¹kliwoœæ | raz na 1 miesi¹c |
| Odpornoœæ na dzia³anie mrozu | raz na 3 miesi¹ce |
| Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego | raz na 6 miesiêcy |

Badania pozosta³ych materia³ów stosowanych do wykonania nawierzchni klinkierowej powinny obejmowaæ wszystkie w³aœciwoœci, które zosta³y okreœlone w normach podanych dla odpowiednich materia³ów wg pkt 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y wykonywaæ nastêpuj¹ce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta

- o szerokoœci do 3 m:		( 1 cm,

- o szerokoœci powy¿ej 3 m:	( 2 cm,

szerokoœci koryta:			( 5 cm,

sprawdzenie podsypki w zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ i punktem 5.3,

sprawdzenie prawid³owoœci uk³adania i wa³owania klinkieru, wg pkt 5.4

co najmniej 2 razy na dziennej dzia³ce roboczej z tym, ¿e maksymalna powierzchnia nawierzchni chodnika przypadaj¹ca na jedno badanie powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿            300 m2.

Sprawdzenie prawid³owoœci wype³nienia spoin wg pkt 5.5 wykonuje siê co najmniej w dwóch dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 100 m chodnika i polega na wykruszeniu materia³u wype³niaj¹cego spoinê na d³ugoœci oko³o 10 cm, zmierzeniu g³êbokoœci wype³nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Równoœæ

Nierównoœci pod³u¿ne chodnika nale¿y mierzyæ 4-metrow¹ ³at¹ co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeœwit pod ³at¹ nie powinien przekraczaæ:

0,8 cm - dla chodnika z klinkieru klasy I i II,

1,0 cm - dla chodnika z klinkieru klasy III.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne chodnika powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ( 0,3%, przy czym pomiar nale¿y wykonaæ co najmniej raz na ka¿de 150 do         300 m2.

6.4.3. Niweleta chodnika

Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wykonanego chodnika i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaæ ( 3 cm na 100 m d³ugoœci chodnika.

6.4.4. Szerokoœæ chodnika

Szerokoœæ chodnika nie mo¿e ró¿niæ siê od szerokoœci projektowanej o wiêcej ni¿ ( 5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z klinkieru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z klinkieru  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podsypki,

u³o¿enie klinkieru,

wa³owanie i wype³nienie spoin,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

| 1. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 3. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 4. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 5. | PN-S-96019 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru |
| 6. | BN-69/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 7. | BN-77/6741-02 | Klinkier drogowy |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.05

CHODNIK   Z   MIESZANKI

MINERALNO-ASFALTOWEJ

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.05

CHODNIK Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

1. WSTÊP	47

2. MATERIA£Y	48

3. SPRZÊT	48

4. TRANSPORT	48

5. WYKONANIE ROBÓT	49

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	50

7. OBMIAR ROBÓT	50

8. ODBIÓR ROBÓT	50

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	50

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	51

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, o gruboœci warstwy zwykle od 3 do          4 cm, uk³ada siê na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub aktywnym popio³em lotnym, kruszywa naturalnego i ³amanego, gruzu ceglanego lub innego podobnego materia³u.

Niniejsza OST dotyczy wykonania warstwy œcieralnej chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na gor¹co. Wykonanie warstwy chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywanej i wbudowywanej na zimno powinno odpowiadaæ wymaganiom OST D-05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1.  Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej - wydzielona powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego, wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej u³o¿onej na odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki

Warstwê œcieraln¹ chodnika nale¿y wykonaæ z mieszanki mineralno-asfaltowej, okreœlonej w dokumentacji projektowej, a przy braku ustaleñ na ten temat - po akceptacji In¿yniera - z mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

Warstwê œcieraln¹ chodnika mo¿na wykonywaæ z innej mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez In¿yniera.

2.3. Materia³y do mieszanki mineralno-asfaltowej

Materia³y do mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Sk³adowanie materia³ów

Sk³adowanie materia³ów powinno byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Sprzêt do wykonania robót zosta³ okreœlony w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Wymagania dotycz¹ce transportu okreœlono w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotycz¹ce transportu mieszanki mineralno-asfaltowej okreœlono w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej okreœlono w OST                    D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej okreœlono w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.3.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

Wymagania dotycz¹ce przygotowania pod³o¿a okreœlono w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.4.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Rêczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

posmarowanie gor¹cym asfaltem krawêdzi krawê¿ników, oporników, obrze¿y i innych urz¹dzeñ w chodniku,

rêczne rozœcielenie mieszanki przy pomocy wide³, ³opat, szufli, grabi itp., sprawdzenie profilu rozk³adanej mieszanki przy pomocy szablonu,

rêczne zagêszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, krawê¿nikach, obrze¿ach, œciekach i innych urz¹dzeniach znajduj¹cych siê w chodniku,

mechaniczne zagêszczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem wibracyjnym samojezdnym oko³o 2,5 t lub innym zaakceptowanym przez In¿yniera,

sprawdzenie profilu nawierzchni chodnika i wyrównanie nierównoœci.

Mechaniczne wbudowanie mieszanki obejmuje:

posmarowanie gor¹cym asfaltem krawêdzi - jak wy¿ej,

roz³o¿enie rozk³adark¹ mieszanki ze wstêpnym jej zagêszczeniem urz¹dzeniami wibracyjnymi rozk³adarki,

rêczne roz³o¿enie mieszanki w miejscach niedostêpnych dla rozk³adarki,

mechaniczne zagêszczenie wykonanej nawierzchni - jak wy¿ej - z rêcznym ubiciem mieszanki przy krawê¿nikach i urz¹dzeniach obcych.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych chodnika

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych  wykonanego chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byæ zgodne z okreœlonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oczyszczenie pod³o¿a,

oznakowanie robót,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

posmarowanie gor¹cym asfaltem krawêdzi urz¹dzeñ obcych,

rozœcielenie i zagêszczenie mieszanki,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Przepisy zwi¹zane podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.06

CHODNIK   Z   ASFALTU   LANEGO

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.06

CHODNIK Z ASFALTU LANEGO

1. WSTÊP	55

2. MATERIA£Y	55

3. SPRZÊT	56

4. TRANSPORT	56

5. WYKONANIE ROBÓT	56

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	57

7. OBMIAR ROBÓT	58

8. ODBIÓR ROBÓT	58

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	58

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	58

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z asfaltu lanego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z asfaltu lanego.

Chodnik z asfaltu lanego  gruboœci warstwy zwykle od 2 do 3 cm, uk³ada siê na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub aktywnym popio³em lotnym, kruszywa naturalnego i ³amanego, gruzu ceglanego lub innego podobnego materia³u.

Gruboœæ warstwy asfaltu lanego oraz gruboœæ i rodzaj podbudowy ustala dokumentacja projektowa.

Niniejsza OST dotyczy warstwy œcieralnej chodnika wykonanej z asfaltu lanego. Wykonanie i odbiór podbudowy chodnika powinno odpowiadaæ wymaganiom zawartym w odpowiedniej OST.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1.  Chodnik z asfaltu lanego - wydzielona powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego, wykonana z asfaltu lanego u³o¿onego  na odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralnych dla asfaltu lanego

Warstwê œcieraln¹ chodnika nale¿y wykonaæ z mieszanki asfaltu lanego, okreœlonej w dokumentacji projektowej, a przy braku ustaleñ na ten temat - po akceptacji In¿yniera - z mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

2.3. Materia³y do asfaltu lanego

Materia³y do asfaltu lanego powinny byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 2.

2.4. Sk³adowanie materia³ów

Sk³adowanie materia³ów powinno byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 2.

3. sprzêt

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania robót

Sprzêt do wykonania robót zosta³ okreœlony w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 3.

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Wymagania dotycz¹ce transportu okreœlono w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 4.

4.3. Transport asfaltu lanego

Wymagania dotycz¹ce transportu asfaltu lanego okreœlono w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki asfaltu lanego

Zasady projektowania mieszanki asfaltu lanego okreœlono w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego

Zasady produkcji asfaltu lanego okreœlono w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

5.4. Przygotowanie pod³o¿a

Wymagania dotycz¹ce przygotowania pod³o¿a okreœlono w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

5.5. Wbudowanie asfaltu lanego

Rêczne wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchniê chodnika obejmuje:

posmarowanie gor¹cym asfaltem krawêdzi krawê¿ników, oporników, obrze¿y i innych urz¹dzeñ w chodniku,

rozœcielenie mieszanki asfaltu lanego i wyrównanie szablonem,

posypanie ostrym piaskiem w iloœci od 2 do 3 kg/m2 i zatarcie.

Wbudowanie asfaltu lanego powinno byæ zgodne z wymaganiami OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni chodnika z asfaltu lanego powinny byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST               D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych chodnika

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów dotycz¹cych cech geometrycznych  wykonanego chodnika z asfaltu lanego powinny byæ zgodne z wymaganiami okreœlonymi w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy chodnika z asfaltu lanego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z asfaltu lanego  obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oczyszczenie pod³o¿a,

oznakowanie robót,

dostarczenie materia³ów,

wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem krawêdzi urz¹dzeñ obcych i krawê¿ników,

roz³o¿enie asfaltu lanego,

posypanie ostrym piaskiem i zatarcie,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

Przepisy zwi¹zane podano w OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”  pkt 10.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.07

CHODNIK   Z   KOSTKI   KAMIENNEJ

Warszawa 1998

SPIS  TREŒCI

D-08.02.07

CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTÊP	61

2. MATERIA£Y	61

3. SPRZÊT	64

4. TRANSPORT	64

5. WYKONANIE ROBÓT	64

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT	66

7. OBMIAR ROBÓT	67

8. ODBIÓR ROBÓT	67

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI	67

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE	68

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej nieregularnej.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mo¿na stosowaæ kostkê kamienn¹ nieregularn¹ wed³ug PN-B-11100 [8].

W zale¿noœci od jakoœci surowca skalnego u¿ytego do wyrobu kostki, rozró¿nia siê dwie klasy kostki: klasê I, klasê II.

W zale¿noœci od dok³adnoœci wykonania rozró¿nia siê trzy gatunki kostki:

gatunek 1,

gatunek 2,

gatunek 3.

W zale¿noœci od wymiaru zasadniczego (wysokoœæ kostki), rozró¿nia siê nastêpuj¹ce wielkoœci kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne

2.3.1.  Kszta³t i wymiary

Kostka nieregularna powinna mieæ kszta³t zbli¿ony do prostopad³oœcianu. Kszta³t kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Kszta³t kostki nieregularnej

Wymagania dotycz¹ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy³ki

| Wyszczególnienie | Wielkoœæ (cm) | Dopuszczalne odchy³ki dla gatunku (cm) |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Wymiar a | 5 | 6 | 8 | 10 | ( 1,0 | ( 1,0 | ( 1,0 |
| Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czo³a) nie mniejszy ni¿ |

-

-

-

-

0,7

0,6

| 0,5 |
| --- |
| Nierównoœci powierzchni górnej (czo³a), nie wiêksze ni¿ | - | - | - | - | ( 0,4 | ( 0,6 | ( 0,8 |
| Wypuk³oœæ powierzchni bocznej nie wiêksza ni¿ | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Odchy³ki od k¹ta prostego krawêdzi powierzchni górnej (czo³a), w stopniach, nie wiêksze ni¿ |

-

-

-

-

( 6

( 8

( 10

Odchylenie od równoleg³oœci p³aszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wiêksze ni¿

-

-

-

-

( 6

( 8

( 10

Dopuszcza siê uszkodzenie jednego naro¿a powierzchni górnej kostki o g³êbokoœci nie wiêkszej ni¿ 0,6 cm.

Kostka mo¿e mieæ uszkodzenia krawêdzi powierzchni czo³owej o d³ugoœci nie wiêkszej ni¿ pó³ wymiaru wysokoœci (a), natomiast ³¹czna ich d³ugoœæ nie powinna przekraczaæ wielkoœci wymiaru wysokoœci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s¹ ska³y magmowe, osadowe i przeobra¿one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma³oœciowe dla kostki kamiennej

| Lp. | Cechy fizyczne | Klasa | Badania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i wytrzyma³oœciowe | I | II | wed³ug |

| 1 | Wytrzyma³oœæ na œciskanie w stanie powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

160

120

| PN-B-04110 [3] |
| --- |
| 2 | Œcieralnoœæ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiêcej ni¿ | 0,2 | 0,4 | PN-B-04111 [4] |

| 3 | Wytrzyma³oœæ na uderzenie (zwiêz³oœæ), liczba uderzeñ, nie mniej ni¿ |
| --- | --- |

12

8

| PN-B-04115 [5] |
| --- |
| 4 | Nasi¹kliwoœæ wod¹, w %, nie wiêcej ni¿ | 0,5 | 1,0 | PN-B-04101 [1] |
| 5 | Odpornoœæ na zamra¿anie | nie bada siê | ca³kowita | PN-B-04102 [2] |

2.3.3. Sk³adowanie kostki

Kostkê nieregularn¹ mo¿na sk³adowaæ w pryzmach. Wysokoœæ pryzm nie powinna przekraczaæ 1 m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypkê i do wype³nienia spoin powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca siê stosowanie piasku zawieraj¹cego 5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype³nienia spoin powinien byæ cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadaj¹cy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Przechowywanie cementu powinno byæ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda

Woda powinna byæ odmiany „1” i odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

betoniarek do wytworzenia  zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,

ubijaków rêcznych lub mechanicznych,

wibratorów p³ytowych,

drobnego sprzêtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportowymi. Kostkê nieregularn¹ przewozi siê luŸno usypan¹.

4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

Piasek mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportowym w warunkach zabezpieczaj¹cych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia³ami.

Transport cementu powinien siê odbywaæ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod³o¿u powinno byæ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod³u¿nymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem pod³o¿a”.

WskaŸnik zagêszczenia pod³o¿a w korycie nie mo¿e byæ mniejszy od 0,97 wed³ug normalnej metody Proctora.

5.3. Warstwa ods¹czaj¹ca

Warunki wykonania warstwy ods¹czaj¹cej podano w OST D-08.02.01 „Chodniki z p³yt chodnikowych betonowych”.

5.4. Podsypka

Mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce rodzaje podsypki:

podsypkê cementowo-¿wirow¹,

podsypkê cementowo-piaskow¹,

podsypkê ¿wirow¹ lub piaskow¹.

Rodzaj i gruboœæ podsypki powinien byæ zgodny z dokumentacj¹ projektow¹, SST lub wskazaniami In¿yniera.

Podsypka powinna byæ zagêszczona w stanie wilgotnoœci optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Uk³adanie chodnika z kostki kamiennej

Kostkê mo¿na uk³adaæ w ró¿ne desenie:

deseñ rzêdowy prosty,

deseñ rzêdowy ukoœny,

deseñ ³ukowy.

Deseñ chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien byæ dostosowany do wielkoœci kostki. Przy ró¿nych wymiarach kostki zaleca siê uk³adanie jej w formie desenia ³ukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawê¿nikach.

Szerokoœæ spoin miêdzy kostkami nie powinna przekraczaæ 12 mm. Spoiny w s¹siednich rzêdach powinny siê mijaæ co najmniej o 1/4 szerokoœci kostki.

Kostkê na podsypce cementowo-piaskowej mo¿na uk³adaæ bez œrodków ochronnych przed mrozem, je¿eli temperatura otoczenia jest +5o C lub wy¿sza. Je¿eli w ci¹gu dnia temperatura utrzymuje siê w granicach od 0 do +5o C, a w nocy spodziewane s¹ przymrozki, kostkê nale¿y zabezpieczyæ przez nakrycie materia³em o z³ym przewodniku ciep³a.

Kostka powinna byæ po u³o¿eniu dobrze ubita. Kostki pêkniête powinny byæ wymienione na ca³e.

5.6. Wype³nienie spoin

Wype³nienie spoin powinno byæ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje siê nastêpuj¹ce rodzaje wype³niania spoin:

zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

piaskiem.

Wype³nienie spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nale¿y stosowaæ, gdy kostka nieregularna uk³adana jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wype³nienie spoin piaskiem dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk³adanej na podsypce ¿wirowej lub piaskowej.

Przed rozpoczêciem zalewania kostka powinna byæ oczyszczona i dobrze zwil¿ona wod¹ z dodatkiem 1% cementu w stosunku objêtoœciowym.

G³êbokoœæ wype³nienia spoin zapraw¹ cementowo-piaskow¹ nie powinna byæ mniejsza ni¿ 5 cm.

5.7. Pielêgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wype³nionych  zapraw¹ cementowo-piaskow¹ po ich wykonaniu, nale¿y pokryæ warstw¹ wilgotnego piasku o gruboœci 1 do 1,5 cm i utrzymywaæ w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wype³nionych piaskiem mo¿na oddaæ do u¿ytku zaraz po ich wykonaniu.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaæ badania materia³ów przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawiæ wyniki tych badañ In¿ynierowi  do akceptacji. Badania powinny obejmowaæ:

badania kostek kamiennych, które nale¿y przeprowadziæ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-B-11100 [8],

badania w³aœciwoœci piasku, cementu i wody okreœlone w normach podanych w punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót nale¿y wykonywaæ nastêpuj¹ce badania kontrolne:

sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz¹ dla:

g³êbokoœci koryta:

o szerokoœci do 3 m: 		( 1 cm,

o szerokoœci powy¿ej 3 m:	( 2 cm,

szerokoœci koryta:  ( 5 cm.

sprawdzenie warstwy ods¹czaj¹cej, jeœli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg wymagañ zawartych w OST D-04.02.01 „Warstwy ods¹czaj¹ce i odcinaj¹ce”,

sprawdzenie podsypki w zakresie gruboœci i wymaganych spadków poprzecznych i pod³u¿nych i porównaniu z dokumentacj¹ projektow¹,

sprawdzenie u³o¿enia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

sprawdzenie wype³nienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na ka¿de         200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokoœci oraz wype³nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równoœci chodnika

Równoœæ chodnika sprawdza siê co najmniej raz na ka¿de 300 do 500 m2 u³o¿onego chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m. Przeœwit pomiêdzy nawierzchni¹ chodnika i przy³o¿on¹ trzymetrow¹ ³at¹ nie powinien przekraczaæ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod³u¿nego

Sprawdzenie profilu pod³u¿nego przeprowadzaæ nale¿y za pomoc¹ niwelacji, bior¹c pod uwagê punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni¿ co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za³amania niwelety nie mog¹ przekraczaæ ( 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaæ nale¿y szablonem z poziomic¹, co najmniej raz na ka¿de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w¹tpliwych, jednak nie rzadziej ni¿ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjêtego  profilu wynosz¹  ( 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materia³ów na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej,

przygotowanie i rozœcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zagêszczeniem,

u³o¿enie chodnika z kostki kamiennej z wype³nieniem spoin piaskiem lub zapraw¹ cementowo-piaskow¹,

pielêgnacjê chodnika,

przeprowadzenie badañ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi¹zane

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04101 | Materia³y kamienne. Oznaczanie nasi¹kliwoœci wod¹ |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04102 | Materia³y kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoœci metod¹ bezpoœredni¹ |
| 3. | PN-B-04110 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci na œciskanie |
| 4. | PN-B-04111 | Materia³y kamienne. Oznaczanie œcieralnoœci na tarczy Boehmego |
| 5. | PN-B-04115 | Materia³y kamienne. Oznaczanie wytrzyma³oœci kamienia na uderzenia (zwiêz³oœæ) |
| 6. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 7. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwyk³ego |
| 8. | PN-B-11100 | Materia³y kamienne. Kostka drogowa |
| 9. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Sk³ad, wymagania i ocena zgodnoœci |
| 10. | PN-B-32250 | Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 11. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |

10.2. Inne dokumenty

Nie wystêpuj¹.